**Акт осмотра №3**

**Кровли здания: здания теплопункта №2 инв. №01000/7113 промывочно-пропарочной станции Комбинатская**

(наименование объекта)

от «\_\_\_\_» \_\_ 2024 г.

Комиссией в составе­­­ главного инженера ППС Чернавцева А.С., начальника производственно-технического сектора ППС Коротеевой О.В., начальника ремонтно-механического участка Братухина С.В. произведен комплексный осмотр кровли здания теплопункта №2 инв. №01000/7113 промывочно-пропарочной станции Комбинатская**.**

Обнаружены следующие замечания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Тип и описание дефекта | Место расположения дефекта повреждения | Фото | Примечание |
| 1 | Гидроизоляционный слой кровельного ковра имеет многочисленные дефекты и повреждения (разрывы и вздутия) | Кровля здания | Фото |  |
| 2 | Разрушение бетонной выравнивающей стяжки | Кровля здания | Фото |  |

Необходимо проведение текущего ремонта кровли здания теплопункта №2

Главный инженер ППС А.С. Чернавцев

Начальник производственно-технического

сектора ППС О.В. Коротеева

Начальник ремонтно-механического участка С.В. Братухин