| УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела гарантии качества Зыонг Тху Чанг ___________________ «___»___________2022 г.. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛЫ СКОТЧ 48 ММ х 66 М х 45 МКМ. |
| --- |
| Область применения: | Упаковка готовой продукции. |
| Состав: | Основа скотча БОПП, клей акрил. |
| Условия хранения: | Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в чистых, сухих закрытых, вентилируемых помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до 35º С и относительной влажности (65 ± 15) % на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранить ленту вместе с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами. |
| Гарантийный срок хранения: | 12 месяцев со дня изготовления. |
| Условия транспортировки: | Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, включая отапливаемые герметизированные отсеки самолетов, в соответствии с правилами перевозки грузов действующими на конкретном виде транспорта. Транспортное средство должно обеспечивать защиту груза от атмосферных воздействий и механических повреждений. |
| Упаковка: | Ленты упаковывают в потребительскую (термоусадочная пленка по ГОСТ 25951) и транспортную тару. В качестве транспортной тары следует использовать коробки из картона по ГОСТ 7376 или ГОСТ 7933, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 138841 или ГОСТ 22852. |
| Биологические, химические и физические характеристики |  |
| Состав готовых ингредиентов, включая добавки и технологические добавки |  |
| Источник (например, животное, минеральное или растительное) |  |
| Место происхождения (провинция) |  |
| Способ производства |  |
| Подготовка и/или обработка перед использованием или переработкой |  |
| Критерии приемлемости, связанные с безопасностью пищевых продуктов или спецификациями приобретенных материалов и ингредиентов, соответствующих их предполагаемому использованию |  |
| Обязательная информация на упаковке: | - наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес; - условное обозначение ленты; - номер партии; - дата изготовления (месяц, год); - количество роликов в упаковке; - срок хранения и условия хранения; - обозначение настоящих технических условий; - штриховой код (при наличии). На транспортной таре: - масса брутто; - манипуляционные знаки «Верх», «Беречь от нагрева», «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно», по ГОСТ 14192. |

Характеристики качества и безопасности

| №п/п | Показатель | Характеристика | НД | Методика контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели качества |  |  |  |
|  | Внешний вид | Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое | Спецификация поставщика | Спецификация поставщика |
|  | Цвет | Бесцветный (прозрачный) | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Ширина, мм | 48 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Длина ленты, м | 66 ± 1 % | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Общая толщина ленты, мкм | 45 ± 2 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Толщина пленки, мкм | 25 ± 1 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Толщина клеевого слоя, мкм | 20 ± 1 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Начальная клейкость, мм | < 55 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Пиллинговая адгезия, г/in* *(in – английский дюйм, который равен 25,4 мм) | ≥ 460 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Прочность при разрыве, кг/мм | 9 ± 10 % | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Удлинение, в % | 110 ± 10 % | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 | ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |
|  | Указания по применению |  |  |  |
|  | Перед применением ленту рекомендуется выдерживать не менее 3 ч при температуре 10 – 30º С и применяют при той же температуре и относительной влажности воздуха 40% - 80%. |  |  |  |
|  | Поверхности, к которым прикрепляют ленту, должны быть ровными, сухими, чистыми и обезжиренными. |  |  |  |
|  | Требование безопасности |  |  |  |
|  | Ленты не являются токсичным материалом. Использование лент в комнатных или атмосферных условиях не требует мер предосторожности. |  |  |  |
|  | При работе с лентой (сматывание с рулонов, протягивание через валки) возможно скопление зарядов статического электричества. В момент прикосновения к ленте происходит электрический разряд, вызывающий легкое покалывание. Для предотвращения воздействия статического электричества на организм человека относительная влажность воздуха в производственных помещениях должна быть от 50 до 60 %. Все металлические конструкции производственного оборудования должны быть заземлены, рабочие места снабжены ковриками. |  |  |  |
|  | Требование пожарной безопасности |  |  |  |
| 4.1 | При загорании ленты в производственном помещении тушить ее следует водой, песком, двуокисью углерода. При тушении пожара необходимо пользоваться изолирующими противогазами. |  |  |  |
|  | Наличие инородных предметов |  |  |  |
|  | Биологического происхождения | Не допускается |  |  |
|  | Химического происхождения | Не допускается |  |  |
|  | Физического происхождения | Не допускается |  |  |
|  | Наличие инородных предметов |  |  |  |
|  | Согласно ТУ 22.21.42 – 001 19313090 - 2017 |  |  |  |
|  | При прохождении входного контроля заполняется протокол. |  |  |  |

Внесение изменений:

Ни Поставщик, ни Заказчик не имеют права в одностороннем порядке вносить изменения в данную спецификацию, одобренную для Скотча 48 мм х 66 м х 45 мкм, по принятой технологии, а также изменять способы доставки без согласования с ООО «СОСТРА».

|  | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Инспектор СМ | Лысенко Е.С. |  |  |

| Согласование от Поставщика | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |