Приложение №9 к ТЗ №4-24 от «__»______2024 г.

Утверждаю:

Директор Липецкого филиала

АО «ЦЕМРОС»

«___» __________ 2024 г.

___________ С.Н. Смирнов

Технические требования к старогодным железобетонным шпалам типа Ш1.

Железобетонные шпалы строгодные (б/у) должны соответствовать требованиям:

- Инструкции по ведению шпального хозяйства с железобетонными шпалами, утверждённой распоряжением ОАО "РЖД" № 380р от 12.02.2014 (Пункт  8. Дефекты и повреждения железобетонных шпал и пункт  9. Повторное применение железобетонных шпал, а также приложение №2.Дефекты железобетонных шпал и причины их возникновения);

- Инструкции по применению старогодных материалов верхнего строения пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 ноября 2016 г. № 2370р (Пункт 3.1. Использование старогодных железобетонных шпал и брусьев).

Критериями годности к повторному применению старогодных железобетонных шпал и брусьев, независимо от их марки и сорта, являются:

- отсутствие продольных или поперечных трещин в бетоне шпалы и бруса; - отсутствие околов бетона на кромках подрельсовых площадок и на прочих кромках шпалы и бруса установленной глубины и ширины;

- отсутствие дефектов в отверстиях для закладных болтов, приводящих к его прокручиванию;

- величина вогнутости подрельсовой площадки;

- отсутствие разрушения и деформации дюбеля или головки анкера.

Граничные величины критериев годности приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Требования к старогодным железобетонным шпалам и брусьям

| Тип железобетонной шпалы | Вид дефекта | Критерии годности |  | Способ определения критериев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годные для повторного применения | Негодные для повторного применения |  |
| Шпала Ш1 | Поперечные и продольные трещины в бетоне | Не допускаются | Имеются | Визуально п. 3.1.3.2 |
|  | Дефекты в отверстии для закладного болта ведущие к его проворачиванию (сколы рабочих кромок, износ закладной шайбы) | Не допускаются | Имеются | Визуально п. 3.1.3.4 |
|  | Околы бетона: на кромках подрельсовых площадок на прочих кромках шпалы | Не больше 30 мм и глубиной 10 мм Не более 100 мм и глубиной 30 мм | Больше 30 мм и глубиной больше 10 мм Больше 100 мм и глубиной больше 30 мм | Линейкой п. 3.1.3.3 Линейкой п. 3.1.3.3 |
|  | Вогнутость подрельсовой площадки, мм | До 2 | Больше или равна 2 | Линейкой, щупами п. 3.1.3.5 |

2.2.1. Проведение измерений и отбраковка старогодных железобетонных шпал и брусьев.

2.2.1.1. Оценка технического состояния и сортировка старогодных железобетонных шпал и брусьев на годные и негодные для повторного использования производится визуально и с применением измерительных инструментов; штангенциркуля, металлической линейки после удаления с поверхности шпал загрязнений.

2.2.1.2. Наличие или отсутствие продольных или поперечных трещин в бетоне шпалы и бруса определяется визуально после очистки поверхности шпал. Беспорядочно расположенные тонкие усадочные трещины на поверхности бетона шпалы и бруса во внимание не принимаются. При обнаружении продольных или поперечных трещин шпала или брус бракуются и направляются на утилизацию.

2.2.1.3. Длину окола бетона на кромках подрельсовых площадок и на прочих кромках шпалы и бруса измеряют линейкой по ребру шпалы, поврежденному околом. За глубину окола принимают наибольшее расстояние от ребра линейки, приложенной к ребру шпалы (бруса), до края окола на примыкающих поверхностях шпалы (бруса). При наличии околов с длиной или глубиной, превышающих нормативное значение (таблица 3.1, графа 3), шпала или брус бракуется.

2.2.1.4. Наличие дефектов в отверстии для закладного болта (сколы рабочих кромок, износ закладной шайбы) устанавливается визуально и по факту его провертывания в шпале (брусе) при завинчивании гайки. В случае провертывания закладного болта шпала (брус) бракуется.

2.2.1.5. Величина вогнутости подрельсовой площадки шпалы (бруса) определяется после снятия подкладки и изношенной нашпальной прокладки измерением наибольшего зазора с помощью щупов между поверхностью площадки и ребром приложенной к ней линейки. При наличии зазора более 2 мм шпала (брус) бракуется.