Приложение №1 к запросу\_Техническое задание

**Техническое задание**

**1.Наименование МТР, работ, услуг:** поставка технических тканей

**2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:**

- обеспечение основного производства вспомогательными материалами.

**3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:**

- используется на всех производственных участках в качестве вспомогательного материала.

**4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемые при выполнении работ/ оказание услуг, и т.п.**

4.1 Бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005 должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Ширина, см
 | 145± 155 |
| 1. Плотность г/кв. м.
 | 140± 160 |
| 1. Цвет
 | белый |
| 1. Состав сырья:
 | хлопок 100% |

4.2 Бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005 должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Ширина, мм
 | 145 ± 155± |
| 1. Плотность г /кв. м.
 | 120 ± 126 |
| 1. Цвет
 | белый |
| 1. Состав сырья
 | хлопок100% |

* 1. Полотно холстопрошивное (нетканое) ГОСТ 14253-83 должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Ширина, мм
 | 130± 150 |
| 1. Плотность г /кв. м.
 | 210± 240 |
| 1. Состав сырья
 | хлопок100% |
| 1. Цвет
 | серый |

4.4. Полотно вафельное ГОСТ 11027-2014 должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Ширина, мм
 | 40±45 |
| 1. Плотность г /кв.м
 | 160± 200 |
| 1. Состав сырья
 | хлопок100% |
| 1. Цвет
 | отбеленный |

4.5. Салфетки х/б ГОСТ 29298-2005 должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Плотность г/ кв. м.
 | 100 |
| 1. Состав сырья
 | 100% хлопок |
| 1. Цвет
 | цветные |
| 1. Размер
 | 40х40 см. (бесшовные) |

4.6. Марля медицинская ГОСТ 9412-93 должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Плотность г/ кв. м.
 | Не менее 36 |
| 1. Состав сырья
 | 100% хлопок |
| 1. Цвет
 | отбеленная |
| 1. Размер
 | 90± 1,5 см |

**5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)**

-нет.

**6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) –**отсутствуют.

**7. Количество МТР/ объем работ/ объем услуг:**

7.1. Бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005 плотность г/кв.м.140 ± 160 – общее количество 4800 м.

7.2. Бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005 плотность г/кв.м.120 ± 126 – общее количество 1200 м.

7.3. Полотно холстопрошивное (нетканое) серое ГОСТ 14253-83 - общее количество 1600 м.

7.4. Полотно вафельное ГОСТ 11027-2014 - общее количество 5000 м.

7.5. Салфетки х/б ГОСТ 29298-2005 - общее количество 6000 шт.

7.6. Марля отбеленная ГОСТ 9412093 - общее количество 1000 м.

**8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР/выполнение работ/оказание услуг:**

8.1. Бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005 плотность г/кв. м. 140 ± 160 ориентировочно по 1200 метров в квартал. Количество поставок – 4.

8.2. Бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005 плотность г/кв.м.120 ± 126 – 1200 метров. Количество поставок – 1.

8.3. Полотно холстопрошивное (нетканое) серое ГОСТ 14253-83 - ориентировочно по 400 метров в квартал. Количество поставок – 4.

8.4. Полотно вафельное ГОСТ 11027-2014 - ориентировочно по 1250 метров в квартал. Количество поставок – 4.

8.5. Салфетки х/б ГОСТ 29298-2005 - 6000 штук. Количество поставок – 1.

8.6. Марля отбеленная ГОСТ 9412093 - 1000 метров. Количество поставок – 1.

 Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения предварительной заявки. В заявке оговаривается наименование Товара, количество Товара в партии, цена, срок поставки Товара. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

**-** срок действия договора до 31 декабря 2023 г.

**9. Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР /выполнение работ/ оказание услуг:** АО «ЗПП РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

**10. Иное, при необходимости:**

Рулоны должны быть завернуты в полиэтиленовую пленку. Допускается торцовые стороны рулона упаковочным материалом не закрывать.

 При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности, сертификат качества (паспорт) на поставляемую партия Товара на русском языке и (для товара иностранного производителя) на языке страны- производителя.