Идентификационный код закупки  232780621519578060100100020014399243

Техническое задание

На выполнение работ по реставрации гранитных тумб ограждения и гранитной облицовки набережной на объекте: «Наб. р. Мойки ниже Матвеева моста, левый берег». Объект является частью участка набережной реки Мойки «Матвеев мост – Храповицкий мост» литера Б, инвентарный номер учета на балансе Заказчика (СПб ГБУ «Мостотрест»): 41011309204, кадастровый номер: 78:32:0001086:2147, номер в реестре собственности Санкт-Петербурга: 3273В025300000. Специальные требования Для участия в тендерной процедуре обязательно наличие у организации лицензии КГИОП (Минкульт) Контактные лица По техническим вопросам: Огнева Анастасия Дмитриевна, тел. +7(921)574 70 09 oad@rosbur.ru Шарапов Павел +7-965-004-32-95, pavel.sharapov@mail.ru По вопросам документации: менеджер Департамента по тендерно-договорной работе, Лекомцева Александра Васильевна, tender1@rsti.ru Документы для участия Коммерческое предложение в формате Excel / pdf Информационная карта выполненных и текущих работ Анкета организации Скан лицензии КГИОП (Минкульт) Отзывы заказчиков Способ подачи коммерческих предложений Коммерческие предложения направляются через электронную площадку Росэлторг или на почту tender1@rsti.ru Срок подачи коммерческих предложений До 12.00ч 27.06.2024 г.

- Комплекс работ реставрации наружных решеток и рымов, включает в себя:

- Перекладываемые гранитные блоки реставрировать:

- промывка поверхности

- отчистка от загрязнений жесткими щетками

- отчистка от трудноудаляемых загрязнений составом "Химитек ПОЛИКОР"

- отчистка от биопоражений составом NEOMID 600

- отчистка тыльной стороны пескоструйным аппаратом

- мастиковка мелких выбоин и трещин составом "Акепокс 5010"

- установка гранитных вставок

на карнизных блоках.

на ступенях маршей

на облицовочных блоках

- Для крепления вставок гранита использовать латунные прутки.

- Гранитные блоки устанавливать на место с помощью пиронов и анкеров, огрунтованных за 2 раза, и цементно-песчаного раствора с гидрофобизирующей добавкой.

- Обязательная маркировка всех элементов перед демонтажом.

- Реставрацию гранитных элементов проводить согласно методике реставрации.

- Для крепления использовать:

Полоса 900x50x5 мм из стали марки 12Х18Н10

Пирон ∅ 20 мм L= 200 мм из стали марки 12Х18Н10

Скоба ∅ 20 мм L= 400 мм из стали марки 12Х18Н10

- Схема крепления блоков гранитной облицовки стенки набережной приведен в рабочей документации шифр шифр 204-ОКР-СР2.

- Карнизные блоки устанавливаются на пироны, расположенные с шагом не более 1000 мм, но не менее 2-х шт на каждый блок и цементно-песчаный раствор с гидрофобизирующей добавкой ЦМИД-4.

- Блоки облицовки устанавливаются на пироны, скобы, планки и цементно-песчаный раствор с железобетона подпорной стенки.

- Видимую поверхность блоков гранитной облицовки обработать бучардами - 100%.

- Пустоты между гранитной облицовкой и подпорной стенкой залить бетоном М150 с послойным вибрированием.

- Образовавшиеся швы между камнями облицовки зачеканить паклей на глубину до 2,5 см. Выполнить расшивку составом ЦМИД-3ГШ цветной с пигментами стойкими к выщелачиванию для швов, расположенных выше уровня воды и составом ЦМИД-2П, для швов, располагающихся в зоне ниже уровня воды.

- В местах расположения деформационных швов подпорной стенки набережной швы между камнями облицовки герметизировать полиуретановым жгутом, зачеканить с фасада двухкомпонентой герметезирующей мастикой "ТЭКТОР 202"

- Все работы выполняются согласно рабочей документации (шифр 204-ОКР-СР2).

- В связи со стесненными условиями строительной площадки для достижения наилучшего качества реставрационных работ, их выполнение рекомендуется проводить на отдельной специально подготовленной реставрационной площадке.

- Работы производить в соответствии с «Методическими рекомендациями по реставрации».

- До начала работ выполнить подготовку модельной оснастки для литья утраченных элементов, совместно сс Подрядчиком, согласовать с КГИОП.

- Реставрация металлических звеньев перильного ограждения:

- Общие указания по ведению реставрационных работ

Реставрация гранитных тумб ограждения

1.	Маркировка и демонтаж тумб (120 шт.);

2.	Расчистка от цементных «поздних» мастиковок;

3.	Удаление загрязнений с лицевой поверхности промывкой водой под давлением до 10 бар. С использованием жестких щеток;

4.	Участки биопоражения обрабатываются препаратом фирмы NEOMID 600 (ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ - НЕОХИМ);

5.	Расчистка опорных сторон тумб и подперильных камней при помощи пескоструйного аппарата;

6.	Очистка от трудноудаляемых загрязнений на лицевой поверхности тумб средством Поликор-Гель. (Химитек);

7.	Восполнение утрат в местах примыкания к тумбам металлических решеток ограждения с помощью гранитных вставок;

8.	Мастиковка мелких утрат (выбоин, сколов, трещин) составом на основе эпоксидных смол Акепокс 5010 фирмы AKEMI ", либо его аналогом, более крупных утрат - с помощью гранитных вставок;

9.	Установка тумб на цементно-песчаный раствор с гидрофобизирующей добавкой с креплением на пироны.

- общая площадь видимой поверхности - 189,38 кв.м

- общая площадь тыльной поверхности - 33,325 кв. м.

Реставрация гранитных тротуарных плит

1.	Маркировка и демонтаж тротуарных плит (464 шт.);

2.	Расчистка от цементных мастиковок;

3.	Удаление загрязнений с лицевой поверхности промывкой поверхности водой под давлением до 10 бар. С использованием жестких щеток;

4.	Расчистка тыльных сторон методом СВАО (струйно-вихревой очистки);

5.	Участки биопоражения обрабатываются препаратом фирмы NEOMID 600 (ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ - НЕОХИМ);

6.	Очистка от трудноудаляемых загрязнений на лицевой поверхности плит средством Поликор-Гель. (Химитек);

7.	Мастиковка мелких утрат составом на основе эпоксидных смол Акепокс 5010 фирмы AKEMI, либо его аналогом, более крупных утрат - с помощью гранитных вставок;

8.	Укладка плит на цемнтно-песчаный раствор (в соотношениии 1:3) с гидрофобизирующей добавкой ЦМИД-4 (5% от веса цемента);

9.	Гранитные блоки устанавливаются на цементно-песчаный раствор с фиксацией стальными пиронами, с соблюдением поперечных и продольных уклонов;

10.	Заполнение швов между плитами составом ЦМИД-3ГШ цветной с пигментами стойкими к выщелачиванию.

11. Подбор и маркировка плит из гранита, изготовление и монтаж (новые камни рядом со спусками).

Общая площадь видимой поверхности тротуарных плит - 557,40 м² (464 шт.).

Реставрация гранитных карнизных блоков

При производстве данных работ выполняются следующие операции:

1.	Маркировка и демонтаж карнизных блоков (309 шт.);

2.	Расчистка от цементных мастиковок;

3.	Удаление загрязнений с лицевой поверхности промывкой поверхности водой под давлением до 10 бар. С использованием жестких щеток;

4.	Расчистка тыльных сторон методом СВАО (струйно-вихревой очистки);

5.	Участки биопоражения обрабатываются препаратом фирмы NEOMID 600 (ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ - НЕОХИМ);

6.	Очистка от трудноудаляемых загрязнений на лицевой поверхности блоков средством Поликор-Гель. (Химитек);

7.	Восполнение утрат в местах установки стоек металлических решеток ограждения с помощью гранитных вставок цилиндрической формы;

8.	Мастиковка мелких утрат составом на основе эпоксидных смол Акепокс 5010 фирмы AKEMI, либо его аналогом;

9.	Укладка блоков на цемнтно-песчаный раствор (в соотношениии 1:3) с гидрофобизирующей добавкой ЦМИД-4 (5% от веса цемента);

10.	Гранитные блоки устанавливаются на цементно-песчаный раствор с фиксацией стальными пиронами, с соблюдением поперечных и продольных уклонов;

11.	Заполнение швов между блоками составом ЦМИД-3ГШ цветной с пигментами стойкими к выщелачиванию.

Общая площадь видимой поверхности гранитных карнизных блоков -421,46 м² (309 шт.).

Реставрация гранитных блоков облицовки

При производстве данных работ выполняются следующие операции:

1.	Маркировка и демонтаж гранитных блоков облицовки;

2.	После демонтажа блоков выполняется ремонт и усиление основания по специальному проекту (см. ГК-РП-187/2016-ИС. Том 3.1.2.);

3.	Участки биопоражения обрабатываются препаратом фирмы NEOMID 600 (ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ - НЕОХИМ);

4.	Реставрация демонтированных блоков и подготовка их к установке на место производится в мастерской путем очистки лицевой поверхности от загрязнений промывкой водой с использованием жестких щеток, пескоструйной очистки тыльной стороны и торцов блоков;

5.	Очистка от трудноудаляемых загрязнений на лицевой видимой поверхности демонтированных блоков производится с помощью средством Поликор-Гель. (Химитек);

6.	Поверхность гранита после очистки обработать бучардами;

7.	Докомпановка мелких и крупных утрат камней гранитной облицовки;

8.	Установка блоков в соответствии с отметками на цементно-песчаном растворе с гидрофобизирующей добавкой и фиксацией на месте с помощью пиронов и анкеров, огрунтованных за 2 раза. Установка блоков выполняется одновременно с бетонированием, в следующей последовательности: укладка первого ряда блоков, установка опалубки, бетонирование, укладка второго ряда блоков, установка опалубки, бетонирование и т.д.

9.	Расшивка швов производится составом ЦМИД-3ГШ цветной с пигментами стойкими к выщелачиванию для швов, расположенных выше уровня воды и составом ЦМИД-2П, для швов, располагающихся в зоне ниже уровня воды.

Общая площадь видимой поверхности гранитных блоков облицовки – 1498 м2 (1575 шт.)

Реставрация гранитных блоков облицовки и лестничных маршей спусков

При производстве данных работ выполняются следующие операции:

1.	Маркировка и демонтаж гранитных блоков облицовки и лестничных маршей спусков (из них ступеней - 26 шт.);

2.	Участки биопоражения обрабатываются препаратом фирмы NEOMID 600 (ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ - НЕОХИМ) ;

3.	Реставрация демонтированных блоков и подготовка их к установке на место производится в мастерской путем очистки лицевой поверхности от загрязнений промывкой водой с использованием жестких щеток, пескоструйной очистки тыльной стороны и торцов блоков;

4.	Очистка от трудноудаляемых загрязнений на лицевой видимой поверхности демонтированных блоков производится с помощью средством Поликор-Гель. (Химитек);

5.	Поверхность гранита после очистки обработать бучардами;

6.	Докомпановка мелких и крупных утрат камней гранитной облицовки и лестничных маршей спусков;

7.	Установка блоков в соответствии с отметками на цементно-песчаном растворе с гидрофобизирующей добавкой и фиксацией на месте с помощью пиронов и анкеров, огрунтованных за 2 раза;

8.	Расшивка швов производится составом ЦМИД-3ГШ цветной с пигментами стойкими к выщелачиванию для швов, расположенных выше уровня воды и составом ЦМИД-2П, для швов, располагающихся в зоне ниже уровня воды. Выполнять с зачеканкой швов паклей на глубину 2,5 см.

Общая площадь видимой поверхности гранитных ступеней спусков - 22,2 м² (26 шт.+ 3 шт. на замену).

- Распределение обязанностей сторон определяется матрицей ответственности (Приложение №3 к Договору).

- Наличие у Субподрядной организации лицензии КГИОП обязательно.

- В рамках выполнения работ Субподрядчик оформляет исполнительную документацию в 4-х экз. в бумажном виде, в 1 экз. в эл. версии в формате .pdf.

- Все работы выполняются в соответствии с рабочей документацией шифр 204-ОКР-СР2.

- Сроки производства работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к договору).