Техническое задание на обувь специальную

- Предмет договора: Поставка обуви специальной

- Общие требования к обуви специальной (нормативная документация)

  - Обувь специальная мужская и женская предназначена для защиты ног работников от воздействия производственных факторов в зависимости от ее назначения, изготавливается из натуральной кожи и с комбинированным верхом.

  - Обувь специальная должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,  ГОСТ Р 12.4.187-97 «Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия.», ГОСТ 12.4. 033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.032-95 «Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия».

  - Обувь специальная по виду, размеру, фасону колодки должна соответствовать требованиям ГОСТ 3927-88 «Колодки обувные. Общие технические условия» и ГОСТ 11373-88 «Обувь. Размеры».

  - Обувь специальная должна сохранять свои защитные, гигиенические и эксплуатационные свойство в течение всего срока эксплуатации пр соблюдении условий ее применения и ухода.

  - Маркировка защитных свойств обуви должна быть в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83 «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

  - Упаковка, транспортирование и хранение обуви специальной должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».

  - Каждая пара обуви должна иметь памятку-инструкцию с указанием назначения обуви и условий ее эксплуатации.

- Подтверждение соответствия

  - Для каждого типа обуви специальной в обязательном порядке должна прилагаться следующая документация, подтверждающая их соответствие требованиям ТР ТС 019/2011:

- протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов, содержащие результаты исследований (испытаний) и измерений образцов, полученные с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории (центра) в соответствии с требованиями п.5.12 ТР ТС 019/2011;

- сертификаты соответствия или декларации соответствия в зависимости от отнесения обуви специальной к соответствующему классу риска в соответствии с п.5.6, приложения № 4  ТР ТС 019/2011.

- Требования к материалам обуви

  - Материал для изготовления наружных деталей верха обуви – кожа юфтевая для верха обуви из шкур КРС по ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви. Технические условия» или из юфтевой кожи для верха обуви хромового дубления термоустойчивой по действующей НД.

  - Не допускается использование для наружних деталей верха обуви специальной использование композиционной кожи и кожи, дублированной полиуретаном.

  - Характеристики материала верха обуви — кожи юфтевой:

- по способу и характеру отделки — кожа юфтевая с естественной лицевой поверхностью;

- по цвету – кожа черная, прокрашенная по всей толщине;

- по качеству – не ниже 4 сорта.

  - Химические и физико-механические показатели кожи юфтевой:

- массовая доля влаги – 10-16 %;

- предел прочности при растяжении (среднее значение из испытаний продольных и поперечных образцов) по коже 10МПа - не менее 1,75;

- водопроницаемость в статических условиях - не более  0,4 мл/см2ч;

- температура сваривания (для обуви для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла) – не менее 110°С;

- толщина юфти в стандартной точке Н –1,8-2,2 мм включительно;

- толщина юфти в стандартной точке О – не менее 70% от толщины юфти в стандартной точке Н.

  - Требования к материалам низа:

- обувь должна иметь двухслойную полиуретановую подошву — промежуточный слой из полиуретана, ходовой слой из термополиуретана, метод крепления подошвы – литьевой.

- для обуви специальной для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла — подошва из нитрильной резины, метод крепления подошвы – прессовая вулканизация или литьевой.

- для обуви специальной для защиты от термических рисков электрической дуги — промежуточный слой из полиуретана, ходовой слой из нитрильной резины, метод крепления подошвы — литьевой.

  - Физико-механические показатели подошвы:

- стойкость к скольжению на зажиренных и обледенелых поверхностях;

- стойкость к истиранию  (абразивные покрытия);

- износостойкость, устойчивость к температурным перепадам;

- температурный режим эксплуатации обуви специальной от -50°С до +130°С, разовые касания с нагретыми поверхностями 160°С;

- маслобензостойкость;

- твердость – 63-66 по шор;

- плотность промежуточного слоя готовой подошвы- не менее 0,5 г/см3; .

- Общие требования к конструкции обуви и применяемым материалам

  - Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала.

  - Задник, располагаемый между верхом и подкладкой, должен сохранять жесткость, форму, сохранять устойчивость к деформации под действием влаги, удерживать во время ходьбы в нормальном положении стопу.

- допускаются использование задников из кожи для низа обуви (склеенные из двух слоев, общей толщиной не менее 3 мм), формованные из специальных картонов (кроме сапог) и гранитолевые.

- задник должен иметь мягкий пласт задника (карман), необходимый для предохранения стопы от натирания жестким задником.

  - Ботинки специальные в конструкции должны иметь мягкий манжет (кант), обеспечивающий комфорт при эксплуатации и защиту от попадания внутрь обуви пыли и загрязняющих веществ.

- манжет и глухой клапан должны быть выполнены из натуральной подкладочной кожи по ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия» или других материалов, обеспечивающих на протяжении всего срока эксплуатации стойкость к механическим, химическим, температурным факторам.

  - В обуви специальной для подкладки допускается применение:

- для не утепленных моделей обуви — хлопчатобумажная обувная ткань;

- для утепленных моделей обуви - шерстяной мех на трикотажной основе, с содержанием шерстяных волокон не менее 70%;

- для ботинок и сапог кожаных для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла утепленных - натуральный мех (овчина).

  - Модели сапог должны иметь регулировку при помощи пряжечно-застежечных ремней.

- Описание моделей и дополнительные требования, относящиеся к конкретному виду обуви и защитным свойствам, приведены в Таблице 1.

| № п/п | Наименование изделия | Ориентировочное кол-во | Требования, предъявляемые к изделию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ботинки кожаные утепленные с поликарбонатным подноском ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 | 314 пар | Функциональные характеристики: Ботинки обеспечивают защиту от неорганических кислот, щелочей, пищевых масел и жиров, влаги, грязи. Защитные свойства обозначение согласно ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99 Технические характеристики: Подносок: композит ( 200 Дж) Верх обуви: натуральная кожа (кожа для верха обуви юфтевая хромового дубления термоустойчивая толщиной 1,8–2,2 мм); Высота: 126 мм Тип подошвы: двухслойная, ПУ /ТПУ (до +120 °C), МБС, КЩС Утеплитель: Шерстяной мех Метод крепления: литьевой Размер ряд: Женские 20 пар 36 размер 30 пар 37 размер 30 пар 38 размер 30 пар 39 размер Мужские: 70 пар 40 размер 50 пар 41 размер 30 пар 42 размер 30 пар 43 размер 20 пар 44 размер 4 пары 47 размер Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011 |
| 2 | Сапоги утепленные "Монтажник" ГОСТ 12.4.187-89 | 190 пар | Функциональные характеристики: Сапоги обеспечивают защиту от неорганических кислот, щелочей, пищевых масел и жиров, влаги, грязи. Защитные свойства обозначение согласно Сапоги кирзовые комбинированные ГОСТ 5394-89 Технические характеристики: Подносок: термопласт (200 Дж.) Верх обуви: натуральная кожа (кожа для верха обуви юфтевая хромового дубления термоустойчивая толщиной 1,8–2,0 мм)/трехслойная кирза;сапоги должны иметь регулируемое голенище посредством вставки-клапана и пряжечно-застежечных ремней. Высота обуви — не менее 300 мм., протектор подошвы должен препятствовать скольжению. Вкладная стелька должна обладать высокими показателями гидроскопичности и влагоотдачи. Тип подошвы: двухслойная, ПУ /ТПУ (до +120 °C), МБС, КЩС Утеплитель: Шерстяной мех Метод крепления: литьевой Размерный ряд: 20 пар 44 размера 30 пар 43 размера 20 пар 42 размера 20 пар 44 размера 20 пар 43 размера 20 пар 42 размера Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011 |

- Требования к маркировке

  - Маркировка обуви специальной должна быть выполнена в соответствии требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

  - Маркировка, наносимая непосредственно на спецобувь или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

- защитные свойства;

- размер (при наличии);

- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты;

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости);

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

- Порядок предоставления образцов продукции

Участнику процедуры закупки необходимо предоставить образцы предлагаемой продукции в количестве 1 пары на номенклатурную позицию, одна полупара которой предоставляется в целом виде, вторая полупара - продольно разрезанная для обеспечения наглядности комплектации.

Образцы должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Образцы по запросу Покупателя должны быть предоставлены до даты окончания подачи заявок по адресу: АО «Мордовцемент»; Россия, 431720, Республика Мордовия, Чамзинский р-н, р.п. Комсомольский

Участник закупки самостоятельно осуществляет доставку образцов, в том числе несет расходы по доставке.

Образцы должны сопровождаться действующими сертификатами (декларациями), подтверждающих соответствие образца указанным в Техническом задании стандартам, нормам и техническим регламентам.

Образцы должны быть представлены в упаковке. Все представляемые образцы и сопровождающие их сертификаты (декларации) должны быть помещены в одну коробку (тару), на которой должно быть указано: «не вскрывать до_____» (до даты открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме).

К образцу должен быть прикреплен ярлык «Образец-эталон», на котором указывается информация, совпадающая с номером заявки, не должны указываться сведения об участнике закупки (любые сведения, идентифицирующие их (наименование, адрес местонахождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.п.).

Организатор расписывается в получении от участника закупки образцов продукции. Образцы изделий не подлежат возврату.

Определение соответствия образца Требованиям к продукции осуществляется по следующим параметрам:

-соответствие внешнего вида Требованиям к продукции;

-соответствие применяемых материалов Требованиям к продукции;

-соответствие качества изготовления (симметричность деталей, качество строчек, частота стежков и т.д.) Требованиям к продукции;

-соответствие образца изложенным в Техническом задании техническим требованиям к продукции, а также указанным стандартам, нормам и техническим регламентам, включая маркировку, предусмотренную данными регламентами;

-соответствие образца изложенным в Техническом задании размерному ряду и цветовой гамме, если предусмотрено Техническим заданием;

-наличие действующих сертификатов (деклараций), подтверждающих соответствие образца указанным в Техническом задании стандартам, нормам и техническим регламентам.

- Требования к отгрузке и доставке товара:

Требования к отгрузке и доставке товара установлены в соответствии со статьями 509 и 510 ГК РФ.

Доставка осуществляется поставщиком за счет собственных средств.

| Заказчик (Грузополучатель) | Адрес доставки |
| --- | --- |
| АО "Мордовцемент" | Россия, 431720, Республика Мордовия, Чамзинский р-н, р.п. Комсомольский |

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

Доставка в сроки и до склада грузополучателя по адресу в соответствии с п.8 настоящего Технического задания.

Срок поставки: до 15.12.2022 г.

10.1 Условия доставки/приемки:

Осуществляется по рабочим дням, понедельник-четверг с 08:00 до 16:00, пятница с 09:00 до 14:00 (время Московское).

10.2 Условия оплаты

В течении 30 дней после получения Товара

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует, что поставленный Товар является новым, изготовлен из качественных материалов и соответствует условиям настоящего Технического задания по качеству, комплектности и обусловленным или заявленным производителем свойствам Товара.

Гарантийный срок эксплуатации на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12/Универсального передаточного документа.

Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара, Поставщик обязуется по требованию Покупателя за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем замены дефектного Товара или его частей новым Товаром надлежащего качества. Уведомление о выявленных недостатках Товара направляется Поставщику Покупателем в письменной форме.

- Порядок формирования цены договора (цены лота)

В стоимость товара включить НДС и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Руководство (контроль) выполнения договора:

Руководство (контроль исполнения) договором осуществляет: Руководство (контроль исполнения) договора осуществляет начальник отдела закупок Гончарова И.В. i.goncharova@eurocem.ru

# Footnotes

Покупатель не несет никакой ответственности за неполную выборку Товара.