Приложение №1 к запросу\_Техническое задание

**Техническое задание**

1. Наименование МТР: Поставка фольги ПЗлО 80,0 0,05×15 ТУ 1868-385-05785324-2015 или эквивалент.
2. Задача, для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.
3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: используется для изготовления припойной прокладки (твердый припой).
4. Технические требования к МТР: по физико-химическим показателям фольга ПЗлО 80,0 0,05×15 должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 1868-385-05785324-2015 или эквивалент, и нормам, указанным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей | Фольга ПЗлО 80,0 0,05×15 |
| 1. Толщина, мм
 | 0,05±0,01 |
| 1. Ширина, мм
 | 15±4 |
| 1. Длина, мм
 | 150, не менее |
| 1. Форма поставки
 | Рулон |
| 1. Состояние поставки
 | Твердое (неотожженное)  |
| 1. Химический состав, % масс.
 |
| Золото (Au) | 79,7-80,3 |
| Олово (Sn) | остальное |
| 1. Внешний вид
 | Поверхность фольги должна быть без расслоений, следов смазки и не иметь загрязнений. На поверхности не допускаются отдельные дефекты (вмятины, царапины, уколы), выводящие при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине. Кромки фольги должны быть ровными.  |

1. Требования к Поставщику: При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар, в котором указывается следующая информация: номер паспорта, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, наименование изделия, номер технических условий, размеры в мм, масса в граммах, химический состав в % масс., номер партии или плавки, дата выпуска, штамп технического контроля предприятия-изготовителя.
2. Гарантийный срок: Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.
3. Количество МТР: Общее количество фольги ПЗлО 80,0 0,05×15 – 55 г.
4. Предпочтительный срок поставки МТР: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.
5. Место поставки МТР: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.
6. Требования к упаковке и маркировке МТР:
	1. Фольгу заворачивают в папиросную бумагу, укладывают между жесткими прокладками, с внутренней стороны которых проложен поролон. Прокладки связывают, заворачивают в бумагу ГОСТ 8273 «Бумага оберточная» и упаковывают в мешок из прочной ткани. Горловину мешка обвязывают шпагатом. Допускается применение других упаковочных материалов и видов упаковки, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность фольги при транспортировании к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении.
	2. Мешок должен быть опломбирован предприятием-изготовителем.
	3. На мешок крепят бирку с указанием стоимости посылки, наименования предприятия-потребителя, массы нетто, номера посылки, массы брутто, номера реестра, наименования предприятия-изготовителя.
7. Иное, при необходимости:
	1. Требование к Товару:
		1. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем